BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CAMURÇA AM

DESCRIÇÃO

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Depois de polimerizada, forma uma película aveludada, com toque super macio, e excelente solidez a lavagem.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão. Para tecidos mistos realizar testes prévios.

PREPARAÇÃO

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 44 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. A quantidade máxima de pigmentação deve ser de 5%.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

SECAGEM

Secar em estufa entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.