BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MARCA D ÁGUA

DESCRIÇÃO

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Tinta pronta para impressão, sem a necessidade de adicionar pigmento. Depois de polimerizada, apresenta um toque super macio, e uma película da cor do próprio tecido, semelhante à Marca D’água.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.

PREPARAÇÃO

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 44 a 77 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

SECAGEM

Secar em estufa entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.