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BOLETIM TÉCNICO
PRODUTO: MARCA D ÁGUA	
DESCRIÇÃO	
Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Tinta pronta para impressão, sem a necessidade de adicionar pigmento. Depois de polimerizada, apresenta um toque super macio, e uma película da cor do próprio tecido, semelhante à Marca D’água. 
INDICAÇÃO
Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.
PREPARAÇÃO
Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta. 
Matriz: Utilizar telas de 44 a 77 fios.
Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.
SECAGEM
Secar em estufa entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.
ARMAZENAGEM
Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.
AVISO AOS USUÁRIOS
As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.
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