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BOLETIM TÉCNICO
PRODUTO: PUFF SC
DESCRIÇÃO
Tinta a base de emulsão acrílica, água, aditivos e Carga termo expansiva, que se expandem quando aquecida. Depois de polimerizada apresenta um filme fosco em alto relevo.
INDICAÇÃO
Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros 100% algodão.
PREPARAÇÃO
Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta. 
Matriz: Utilizar telas de 32 a 44 fios.
Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. Utilizar no máximo 5% de pigmento SILKSCOLOR.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.
SECAGEM
Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a impressão. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 140°C.
ARMAZENAGEM
Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.
AVISO AOS USUÁRIOS
As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.
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