BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PUFF SC

DESCRIÇÃO

Tinta a base de emulsão acrílica, água, aditivos e Carga termo expansiva, que se expandem quando aquecida. Depois de polimerizada apresenta um filme fosco em alto relevo.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros 100% algodão.

PREPARAÇÃO

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 44 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. Utilizar no máximo 5% de pigmento SILKSCOLOR.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

SECAGEM

Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a impressão. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 140°C.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.