[image: image1.emf] 



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CRACRED SC
DESCRIÇÃO
Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Tinta de fácil aplicação e alto poder de cobertura. Depois de polimerizada, apresenta uma película de acabamento rachado.
INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão sobre tecidos de algodão de tons claros ou escuros.

PREPARAÇÃO
Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta. 

Matriz: Utilizar telas de 40 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. Utilizar no máximo 3% de pigmento SILKSCOLOR.
MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Para se obter um resultado melhor recomenda-se um repique. Após a impressão, retirar o tecido e esticar área da impressão para se obter o aspecto rachado.
SECAGEM

Secar em estufa entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos, dependendo do tecido.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.
AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.
[image: image1.emf]