[image: image1.emf] 



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: FALSA CORROSSÃO
DESCRIÇÃO

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos.  Depois de polimerizada, apresenta uma película de toque super macio, semelhante ao efeito corrosão, com alta solidez à lavagem. Não altera a cor do tecido e nem deixar o mau cheiro, que a corrosão normal causa.
INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de algodão de tons claros ou escuros.

PREPARAÇÃO
Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta. 

Matriz: Utilizar telas de 40 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. Utilizar no máximo 3% de pigmento SILKSCOLOR.
MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura. Após a impressão retirar o tecido e esticar área da impressão para se obter o aspecto envelhecido.
SECAGEM

Tinta de cura ao ar ambiente em 72 horas, após a polimerização completa aconselhável levar a estufa de 2 a 4 minutos a uma temperatura de 120°C a 150°C dependendo do tecido. 

Em dias frios de alta umidade relativa do ar, o tempo de cura pode variar de 72 a 120 horas. 
ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.
AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.
[image: image1.emf]