[image: image1.emf] 



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK PREMIUM
DESCRIÇÃO


Tinta a base de resina de PVC, plastificantes e aditivos. Depois de polimerizada, apresenta uma película plastificada brilhante, flexivel com excelente resistência a lavagem.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.
PREPARAÇÃO
Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta. 

Matriz: Utilizar telas de 32 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.
MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.
SECAGEM

Secar em estufa entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.
AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação especifica.
[image: image1.emf]